ISOLATION THERMIQUE

SECTION 07 21 19

Polyuréthane giclé

AIRMÉTIC SOYA HFO

Ce devis utilise le format de Construction Specifications Institute’s (CSI) et Devis de Construction Canada (DCC).  Ce devis est spécifique à nos produits et devrait être utilisée comme guide par les professionnels.  Les notes éditables sont inscrites en italique rouge et celles pour les projets D-Max en bleu. Supprimer ces notes pour la version finale.

Ce devis spécifie la mousse de polyuréthane giclé densité moyennes par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.  Réviser les numéros de sections et titres pour se conformer aux exigences du projet.

.

Le produit spécifié peut contribuer à certains crédits pour les systèmes d’évaluation suivants :

LEED v4.1

## PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

  - GÉNÉRAL

      - Conforme aux sections de la division 01 xx xx, si applicable.

  - TRAVAIL INCLU

      - Application par pulvérisation de mousse de polyuréthane agissant comme isolation, pare-air et pare-vapeur, incluant la préparation des surfaces.

  - SECTIONS INCLUES	 Note : À modifier selon le projet

      - Fourniture et installation de membranes de transition, de solins muraux et d'apprêt tel que requis selon les exigences des sections 07 25 00 et 07 27 00.

  - SECTIONS CONNEXES   Note : À modifier selon le projet

# Béton coulé sur place								Section 03 39 00

# Éléments de béton préfabriqués					Section 03 40 00

# Éléments de maçonnerie							Section 04 05 00

# Platelage métallique								Section 05 10 00

# Charpenterie 										Section 06 10 00

# Hydrofugation et imperméabilisation				Section 07 10 00

# Pare-vapeur										Section 07 26 00

# Pare-air											Section 07 27 00

# Solin souple										Section 07 65 00

# Revêtement métallique							Section 07 70 00

# Protection contre le feu et la fumée		 	Section 07 80 00

# Barrière thermique								Section 07 81 29

# Dispositifs coupe-feu							Section 07 84 00

# Plaques de plâtre								Section 09 20 00

  - RÉFÉRENCES

      - CAN/ULC-S705.1-15 “Norme sur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane

rigide pulvérisée, de densité moyenne – spécifications relatives aux matériaux”.

      - CAN/ULC-S705.2- “ Norme sur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne – responsabilités de l’installateur ”.

      - Programme d’assurance qualité CALIBER.

      - CCMC 14078-L Mousse de polyuréthane giclée Airmétic Soya HFO.

      - CAN/ULC-S770-09 Méthode d'Essai Normalisé Pour La Détermination de la Résistance Thermique à Long Terme des Mousses Isolantes Cellulaires.

      - Certification GREENGUARD GOLD - Qualité de l’air.

      - ISO/TS 11665-13 (méthode C K124/02/95) Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air: Radon 222 -- Partie 13: Détermination du coefficient de diffusion du Radon des matériaux imperméables par mesurage de l’activité volumique du Radon.

  - DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

      - Soumettre, conformément aux prescriptions des sections 01 33 00, pour tous les produits utilisés, les fiches techniques et échantillons, résultats et nombres d’essais attestant la conformité du produit avec les propriétés physiques et normes spécifiées dans ce document.

      - Soumettre un rapport de laboratoire de compatibilité et d’adhésion entre les différents produits utilisés : polyuréthane, enduits, membranes, tous autres substrats.

      - À la demande du consultant : fournir une copie de la licence d’homologation de CALIBER de l’entrepreneur en isolation, le nom des applicateurs de polyuréthane, ainsi qu’une copie de leurs accréditations à CALIBER.

      - Soumettre une attestation, par le fabricant, de la conformité au C.N.B. du système de mousse de polyuréthane.

      - Soumettre le rapport d’essais d’étanchéité à l’air du matériel d’un laboratoire indépendant reconnu par SCC qui confirme que le produit rencontre le Code National de Construction du Canada et l’article 2.3.11 de ce devis.

      - Soumettre les résultats d’essais du matériel provenant d’un laboratoire indépendant reconnu pour les valeurs LTTR conformément à CAN/ULC-S770. Aucune autre méthode d'essais ne sera acceptée.

      - Soumettre le résultat d’essais au feu selon les exigences de l’article 3.2.3.8 du code de construction en vigueur pour chaque assemblage. (Assemblages UL EW24 et EW25)

  - ASSURANCE DE LA QUALITÉ

      - L'installateur (l’ouvrier) qui effectue le travail en vertu de cette section doit avoir reçu une formation et être accrédité par CALIBER et avoir un minimum de 5 ans d’expérience.

      - À la demande du consultant, fournir une copie des rapports quotidiens de contrôle de qualité tel que requis en vertu de la norme CAN/ULC-S705.2.

      - Effectuer les tests en chantier tel que demandé par le programme d’assurance qualité Caliber.

      - À la demande du consultant, un rapport de contrôle de qualité de la mousse en place sur le chantier sera effectué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS. Pour les projets D-Max, ceci peut être effectué à chaque étage.

      - Organiser une réunion de démarrage pour réviser les détails et coordonner la séquence de construction avec les différents professionnels et l’applicateur en uréthane giclé.

  - MAQUETTE

      - Fournir une maquette de système d’isolation et pare-air conformément à la section 01 75 00.

      - Construire un échantillon de mur extérieur typique en concordance avec la section 01 75 00, en intégrant le jambage et le seuil de la charpente de la fenêtre, et l'état des coins du bâtiment avec la jonction des murs à la fondation.

      - L'acceptation de la maquette peut faire partie du travail terminé.

      - Ne pas commencer le travail tant que la maquette n'a pas été acceptée.

      - L'acceptation de l’échantillon de maquette sera une référence pour l'acceptation initiale du travail. Toutes modifications déviant de l’acceptation initiale de la maquette doivent être signalées par écrit.

      - Sur demande du consultant, fournir par écrit l'approbation du manufacturier de la maquette.

  - TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

      - Livrer et entreposer tous les matériaux dans leurs emballages originaux, portant le nom du manufacturier, du produit, la date de péremption, le poids, les normes et homologations s’y rapportant et autres indications ou références techniques appropriées.

      - Livrer et entreposer tous les matériaux à l’intérieur des températures prescrites par le fabricant.

      - Disposer hors du chantier les contenants vides tel que prescrit dans la norme CAN/ULC-S705.2

  - GARANTIE

- Le mandat de travail de cette section est contre les défauts et les insuffisances pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

- Fournir la garantie du fabricant pour le produit appliqué sur place.

## PARTIE 2 – PRODUITS

  - EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

- Le produit ne doit contenir aucun CFC, HCFC et HFC, ni aucune Substance

Appauvrissant la Couche d’Ozone, ZÉRO SACO.

- L’isolant à gicler sur le bâtiment doit contenir au minimum un total de 18 % de

contenu recyclé 	provenant de sources post-consommation et post-industrielle. Le

pourcentage étant calculé en fonction du poids des produits recyclés versus le

poids de la mousse rigide.

- L’isolant doit inclure dans sa fabrication un minimum de 4 % de contenu

renouvelable.

- Le produit doit contenir un agent gonflant HFO et avoir un potentiel de réchauffement planétaire de maximum 1 (GWP).

- Le produit doit être conforme aux exigences de certification GREENGUARD GOLD.

- Le produit doit posséder sa propre Déclaration Environnementale de Produit (DEP) de Type III, produite et vérifiée par un tiers parti en conformité avec les normes ISO 14025 et EN 15804 ou ISO 21930.

  - MATÉRIAUX

- Isolant thermique en mousse de polyuréthane pulvérisé conforme aux exigences de la CAN/ULC S705.1-15 en respectant les objectifs de performance suivants :

- Produit: AIRMÉTIC SOYA HFO

- Le produit doit être évalué par le CCMC.

- Le produit doit être listé par UL.

  - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| Densité | ASTM D1622 | 2.21 lb/ft3 | 35.49 Kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance Thermique à Long Terme (RTLT) Valeur de Conception | CAN/ULC S770-03 CAN/ULCS705.1-01 | 100 mm / R-25 75 mm / R-19 50 mm / R-12 | 100 mm / 4.24 RSI 75 mm / 3.26 RSI 50 mm / 2.03 RSI |
| Résistance Thermique à Long Terme (RTLT) Valeur de Conception | CAN/ULC S770 -09 CAN/ULC S705.1-15 | 100 mm / R-24 75 mm / R-17 50 mm / R-11 | 100 mm / 4.14 RSI 75 mm / 3.00 RSI 50 mm / 1.94 RSI |
| Stabilité Dimensionnelle | ASTM D-2126 (% of changement de volume après 28 jours) -20°C 70°C H.R. ˃ 97 +/- 3% 80°C | -0.1 % +8.5 % -0.3% |
| Indice de Propagation de la Flamme | CAN/ULC S102-S127 | 235 |
| Résistance en Compression | ASTM D1621 | 24.8 lb/in2 | 171 KPa |
| Résistance en Tension | ASTM D1623 | 58.16 lb/in2 | 401 KPa |
| Cellules Ouvertes | ASTM D6226 | 5 % |
| Absorption d’eau | ASTM D2842 | 0.64 % |
| Perméance à l’air | ASTM E 2178-13 (30.7mm, sans pellicule de surface) | 0.0021L/s· m²@75 Pa |
| Résistance aux moisissures | ASTM C1338 | Aucune croissance |
| COV | CAN/ULC S774 | 1 jour |
| COV | GREENGUARD Certification | Gold |
| Perméance à la Vapeur d’eau | ASTM E96 (50 mm) | 0.23 perm | 13 ng/Pa s.m² |
| Coefficient de diffusion du radon | ISO/TS 11665-13 (méthode C K124/02/95) | 1,3 x 10-10 m2/S |
| Coefficient de résistance au radon 50mm | ISO/TS 11665-13 (méthode C K124/02/95) | 17410 x 106 s/m |
| Protection de façades | Article 3.2.3.8. CNB 2015 | Assemblage UL EW24 Assemblage UL EW25 |

  - APPRÊTS

      - Apprêts : conforme aux recommandations du fabricant de l’isolant et à la norme CAN/ULC-S705.2, compte tenu de la nature et de l’état des différentes surfaces à isoler.

      - Apprêt pour surface métallique huileuse tel que : barre en Z, pontage d’acier, panne de mur rideau, Tube d’aluminium et PVC : colle ADBOND 8388-1, couleur : ROUGE

  - ÉQUIPEMENT

      - L’équipement de pulvérisation doit être conforme et entretenu selon les exigences de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux recommandations des manufacturiers.

## PARTIE 3 – EXÉCUTION DES TRAVAUX

Note : Rédacteur : vérifier la compatibilité du polyuréthane avec les différents types de membranes, d’enduits et de substrats, et respecter les détails type d’exécution de HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - VÉRIFICATION

      - Vérifier si les travaux déjà exécutés sont en état de recevoir les ouvrages décrits dans la présente section. À la demande du consultant, une inspection sur le chantier sera effectuée par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS pour confirmer que le travail est acceptable avant l’application de la mousse.

      - Conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux exigences suivantes, vérifier ces conditions de surfaces :

- Les surfaces devant être recouvertes d’isolant thermique en mousse doivent être libres d’un excès d’humidité, de gel, d’huile, de rouille, et de toute autre matière étrangère pouvant avoir une incidence négative sur l’adhésion du produit. En cas de doute, appliquer un apprêt.

- S’assurer de la cure complète des substrats : béton, mortier, enduits, membranes, apprêts ou toutes autres surfaces potentielles, avant la pulvérisation de la mousse.

- S’assurer que l’adhésion des membranes et enduits aux différents substrats est adéquate en tenant compte des conditions climatiques d’application des membranes, enduits, et de l’isolant pulvérisé.

- Si l’épaisseur d’application de la mousse est de 50 mm ou supérieure, suivre les détails type adaptés au polyuréthane de HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS disponibles au www.huntsmanbuildingsolutions.com ou contacter un représentant de HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS. Option : Prévoir des fixations mécaniques continues pour les membranes autocollantes aux périmètres des ouvertures ou aux endroits où l’uréthane se termine directement sur une membrane.

- (Angle acier galvanisé de 32 mm x 32 mm x 0.42 mm d’épaisseur, (coin à gypse) fixé à 400 mm c/c. Alternative blocage de bois.)

Note : Rédacteur, spécifier et coordonner cette fixation à la section requise (07 27 00). Il est plus simple d’exécuter les détails recommandés ne requérant pas la fixation mécanique. (Contreplaqué pré-membrané, voir détail types HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS).

- Les surfaces huileuses tel que : barres Z, pontage d’acier, panne de mur rideau et meneau, doivent être apprêtées en tout temps tel que décrit dans la norme CAN/ULC-S705.2, art : A 1.7. Si requis, toute membrane giclée doit être installée avant les barres en « Z ».

- Respecter les teneurs d’humidité acceptable pour les différents matériaux.

- Dans le cas de conditions particulières, signaler la situation par écrit et suivre les recommandations du manufacturier.

- Signaler par écrit à la personne responsable, avant le début des travaux, les défauts de surface ou les conditions qui pourraient nuire à la performance des produits installés en vertu du présent article.

- Pour la pulvérisation dans les bâtiments habités, confirmer la mise en place des exigences de l’article 1.11

- Le début des travaux, tel que décrit dans cette section, sera considéré comme l'acceptation des installations présentes et des conditions existantes.

      - S’assurer que tous les ouvrages devant être réalisés avant la mise en place de

l’isolant projeté le sont. Ces ouvrages comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y

limiter :

- Liens à maçonnerie ;

- Fourrure, blocages, faux-cadres, fond d’attaches, éléments encastrés ;

- Enduit, membrane, solin, contre-solin ; Fixation mécanique.

- Ouvrages mécaniques et électriques.

- Coupe–feu

- Apprêt

  - INSTALLATION

- L’application doit être faite conformément à la norme CAN/ULC S705.2

- Appliquer l’isolant sur des surfaces propres et sèches et lorsque les conditions

climatiques sont conformes aux prescriptions de la norme CAN/ULC-S705.2 et aux

instructions du fabricant.

- Appliquer seulement lorsque la température du substrat et de l’air ambiant est

supérieure à -200C.

- Projeter l’isolant en couches successives d’au moins 15 mm (5/8’’) et d’au plus 50

mm (2’’) d’épaisseur chacune.

- Appliquer de façon à obtenir une épaisseur totale minimum de (   mm) pour les murs, (   mm) pour les toits, tel qu’indiqué aux dessins, en rencontrant la résistance thermique requise  pour les murs M-xx M-xx et les Toit T-xx, T-xx. Utiliser uniquement la résistance thermique à long terme du produit aux fins de calculs.

- Ne pas projeter l’isolant à moins de 75 mm (3 po) des cheminées, conduits de vapeur, luminaires encastrés, et autres sources de chaleur.

  - TOLÉRANCE

      - Appliquer le produit afin d’avoir une épaisseur totale moyenne de ± 6 mm (1/4‘’) selon les indications aux dessins. Effectuer au minimum une (1) vérification à tous les 150 m2 de surface giclée. La moyenne est établie selon le résultat de neuf (9) lectures sur une surface de 1 m2.

      - Appliquer l’isolant de façon à ce que la valeur isolante soit uniforme sur l’ensemble de la surface, tel que stipulé au C.N.B. 2010 article 9.25.2.3. 1)

  - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

      - Au début des travaux et en tout temps durant leurs exécutions, permettre l’accès au chantier au représentant ou à d’autres personnes désignées par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS afin qu’ils puissent apporter l’assistance technique requise.

      - Exécuter les travaux de la présente section lorsque la température des surfaces et la température de l’air ambiant sont comprises à l’intérieur des exigences du bulletin technique du fabricant.

      - Exécuter les travaux de la présente section lorsque l’humidité relative de l’air ambiant est inférieure à 80 %.

      - Préparer les surfaces en conformité avec la norme CAN/ULC-S705.2 et selon les recommandations du manufacturier.

  - MESURES DE PROTECTION

      - Assurer une ventilation adéquate de la zone dans laquelle on appliquera l’isolant afin de garantir une ambiance de travail sécuritaire.

      - Assurer la protection des ouvriers conformément aux réglementations locales, aux normes et recommandations du manufacturier.

      - Pour la pulvérisation dans des bâtiments habités par des occupants :

- Délimiter et isoler / sceller la zone de travail (avec polyéthylène au besoin).

- Toutes les bouches de conduit de ventilation doivent être scellées avant la pulvérisation.

- Installer un ventilateur d’extraction en exfiltrant l’air à l’extérieur du bâtiment.

- La zone de travail doit être en pression négative à un taux d’exfiltration minimum de 0.3 CAH (Changement d’Air à l’Heure).

- La zone de travail doit être maintenue en pression négative durant un minimum de 24 hres.

- S’assurer que tous les gens à l’intérieur de la zone de travail possèdent un équipement de protection respiratoire et un équipement de protection personnel conformes aux réglementations provinciales et à la norme CAN/ULC-S705.2.

- Protéger les surfaces adjacentes, les fenêtres, l'équipement et les zones du site contre les dommages susceptibles d’être causés par la projection hors des limites prévues.

  - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE SITE

À la demande du consultant, un rapport de contrôle de qualité sur le chantier sera effectué par HUNTSMAN SOLUTIONS BÂTIMENTS.

  - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Toute source de flamme ou de soudure qui pourrait être en contact avec la mousse de polyuréthane est interdite et doit être protégée tel que requis dans CAN / ULC-S705.2.

- Protéger toutes les surfaces isolées de mousse de polyuréthane à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, sur les assemblages de murs et plafonds et toits, conformément au CNB.

Note : Tout travail relatif à la barrière thermique doit être spécifié dans la section appropriée.

FIN DE LA SECTION 07 21 19